Упрочнитель XL компании «Lythic»

Описание продукции

Упрочнитель XL компании «Lythic» является средством для упрочнения и уплотнения бетонных полов на основе коллоидной двуокиси кремния, предотвращающим пылеобразование и увеличивающим износостойкость полов. Разработанный с частицами двуокиси кремния специального размера, он предназначен для укрепления мягких пористых бетонных плит. Полы, обработанные уплотнителем XL компании «Lythic», являются износостойкими и устойчивыми к пылеобразованию и износу.

Основные области применения Реставрация бетона Полы складских помещений/раздаточных пунктов Гаражи и полы жилых помещений Полы коммерческих помещений

Особенности/Преимущества

Заполняет двуокисью кремния капилляры бетонного покрытия, создавая постоянное сцепление, делающее полы прочнее, менее подверженными запылению и впитыванию большинства жидкостей.

- Соответствует всем требованиям по содержанию летучих органических соединений, включая Калифорнийские требования.

- Предотвращает проникновение большого количества жидкостей, включая масла и множество химикатов.

- Оборудование для нанесения материала может очищаться водой.

- Не обесцвечивается и не покрывается налетом со временем.

- При надлежащем использовании не поддается воздействию антиадгезионных составов.

- Не оставляет белых пятен на полу при чрезмерном нанесении или не удалении.

- Снижает эксплуатационные затраты благодаря облегчению обслуживания и уборки.

- Более низкий уровень pH улучшает реакционную способность и устойчивость материалов.

- Не лущится.

- Снижает запыление.

- Может использоваться для реставрации старых плит до состояния, поддающегося полировке.

| Технические данные Время высыхания от 20 мин. до 1 часа Содержание ЛОС 0 г/л Общее содержание сухого вещества 30 % Активные ингредиенты 100 % от всех сухих веществ pH 9 Температура замерзания 32оF Сопротивление скольжению улучшает коэффициент сцепления пола Срок хранения 1 год Кроющая способность 500 фт2/гал. |  |
| --- | --- |

Упаковка ведра объемом 5 галлонов (19 л) бочки объемом 55 галлонов (209 л)

LYTHIC

Применение/Указания Упрочнитель XL компании «Lythic» имеет два основных способа применения. Первый метод предназначен для реставрации бетонных плит. Второй метод, метод создания полов повышенной износостойкости, создает тонкую отражающую отделку пола без использования алмазных инструментов. наносится напылением с помощью пульверизатора низкого давления разбавить в питьевой воде: 1 порция продукта на 4-7 порций воды

Реставрация бетона

Молекулы двуокиси кремния большего размера в уплотнителе XL компании «Lythic» идеально подходят для реставрации поверхности старой бетонной плиты. Большинство плит со временем начинают разламываться, и их поверхность теряет прочность. Согласно рекомендациям, используйте Упрочнитель «Lythic» для глубокого проникновения и Упрочнитель XL «Lythic» для предотвращения дальнейших разломов бетонного покрытия. Вновь укрепленная поверхность является износоустойчивой и готовой для полировки.

Для нанесения уплотнителя XL «Lythic» используйте пульверизатор низкого давления, чтобы нанести равномерный глянец по всей поверхности и обеспечить полное насыщение поверхности. Нанесите достаточное количество уплотнителя XL «Lythic», чтобы поверхность оставалась влажной в течение 15-20 минут. Дайте покрытию высохнуть в течение 1 часа до возобновления интенсивного движения. Более старый бетон желательно покрывать вторым слоем.

Создание полов повышенной износостойкости Упрочнитель XL компании «Lythic» может использоваться для упрочнения и уплотнения бетонных плит. Молекулы двуокиси кремния большего размера в уплотнителе XL компании «Lythic» создают полированное покрытие без шлифования. Это доступное и эффективное решение для пола для большинства коммерческих и промышленных помещений, имеющих хорошо подготовленные плиты. Бетонную плиту необходимо очистить от грязи, поверхностного слоя и цементного молока. Нанесите Упрочнитель «Lythic» согласно указаниям. Затем плиту необходимо высушить и очистить. После этого нанесите Упрочнитель XL «Lythic». Растворяя 1 порцию в 4 (до 7) частях воды, одним раствором можно покрыть 500 фт2 на галлон. Нанесите защитное покрытие «Lythic», согласно инструкциям на этикетке. Отполируйте пол до желаемого блеска. Создание полов повышенной износостойкости позволяет получить прочный, рентабельный и красивый бетонный пол.

Очистка

Очистите инструменты и оборудование водой сразу после использования. Отходы после нанесения и очистки не токсичны. Не допускайте контакта уплотнителя «Lythic» с металлическими, стеклянными, деревянными и крашенными или кирпичными объектами. В случае если вы нанесли на поверхность слишком много средства, незамедлительно смойте его водой.

Обслуживание Требуется регулярная уборка, мойка и периодическая чистка с несмываемым моющим средством, имеющим нейтральный уровень pH. Мы рекомендуем использовать чистящее средство «Lythic» для всех режимов очистки. Запрещается использовать чистящие средства на кислотной основе. Чистящие средства на кислотной основе могут со временем разъесть поверхность и вызвать матирование отделки. Запрещается использовать грубые щетки, такие как «страогрит», «нейлогрит» и другие грубые щетки. Запрещается использовать моющие вещества, содержащие гидроксиды и сульфаты.

Гарантия

При надлежащем использовании Упрочнитель XL «Lythic» уменьшит трение и износ бетонного покрытия. Регулярная уборка и чистка бетонного покрытия с чистящим средством «Lythic» будет поддерживать его состояние и увеличит долговечность. В случае нанесения вещества сертифицированным агентом, гарантия компании «Lythic Solutions, Inc.» на Упрочнитель XL «Lythic» в отношении проникновения и химического упрочнения бетонного покрытия и уменьшения пылеобразования, будет составлять 10 лет.

Настоящая гарантия не распространяется на случайные или последующие повреждения, а также повреждения вследствие неправильного подбора состава смеси, проникающих отвердителей, образование трещин или состояний, являющихся результатом ненадлежащей обработки бетона. Повреждения, вызванные ненадлежащими процедурами обслуживания, или случайные повреждения плит не покрываются настоящей гарантией.